|  | GARICIN POLIÓIS PARA POLIURETANOS POLYOLS FOR POLYURETHANES |
| --- | --- |

| URETANOS PARA USO EM ELASTÔMEROS, REVESTIMENTOS E ESPUMAS RÍGIDAS |  |  |  |  |  | URETHANES FOR ELASTOMERS, COATINGS AND RIGID FOAM APPLICATIONS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polímeros de uretano resultam da reação de grupos hidroxilas (OH) dos polióis com grupos isocianatos (NCO) dos poli-isocianatos ou prepolímeros. O óleo de rícino possui três grupos hidroxilas e reage com di ou poli-isocianatos para formar ligações cruzadas, nos sistemas de poliuretanos (elastômeros, revestimentos, vedantes, etc) Polióis derivados do óleo de rícino, com várias funcionalidades, são indicados para uso em reações de uretanos. Estes polióis diferem quimicamente dos polióis poliésteres, usados na preparação de uretanos. Eles têm menos grupos ésteres do que os poliésteres e são, portanto, mais estáveis a hidrólise do que os outros polióis. Os polióis de ricinoleatos exibem excepcionais propriedades humectantes. A capacidade de dispersar seus pigmentos é usada para uma eficiente incorporação de cores. Além disso, quando é necessário um baixo cizalhamento para fazer tais dispersões, eles oferecem alta eficiência na produção. GARICIN POLIÓIS GARICIN são polióis com hidroxilas terminais e são usados para formular tintas com as seguintes propriedades: -100% ou mais de sólidos com baixas viscosidades combinando resistência a água, durabilidade, superior retenção de cor, resistência ao impacto e abrasão, alto brilho inicial com grande duração, habilidade de aderência a vários substratos, boa resistência aos álcalis, ácidos, óleos lubrificantes, ozone, resistência ao frio e intempéries. As pinturas são caracterizadas por uma comum combinação de alta dureza e flexibilidade. Os usos de polióis GARICIN para uretanos incluem tintas para caminhões, vagões, acabamento para aeronaves e marítimos, tintas protetoras (tanques de ferro e concreto, pontes etc.), componentes plásticos e equipamentos domésticos, assim como no uso tradicional como madeiras e acabamentos de couros. Espumas rígidas de uretano feitas com os polóis GARICIN são mais rígidas do que feitas com óleo de rícino. Devido ao seu teor de hidroxilas, uma maior quantidade de poliglicóis podem ser incorporados nas formulações de espuma. As espumas de uretano preparadas com os polióis GARICIN reúnem os melhores parâmetros de densidade, resistência a compressão e estabilidade dimensional. |  |  |  |  |  | Urethane polymer result from the reaction of hidroxyl groups (OH) in polyols with isocyanate groups (NCO) in polyisocianates or prepolymers. Castor oil has three hidroxyl groups and reacts with di or polyisocianates to form crosslinkedurethane systems (elastomers coatings, binders, etc) Multiple use polyols derived form castor oil are avaiable for use in urethane reactions. These polyols differ chemically from the polyester and polyether polyols used in the preparation of urethanes. They have fewer ester groups than polyesters, contain no ether linkages as found in polyethers and are therefore more hydrolytically stable than the other polyols. The ricinoleate polyols exibt excepcional pigment-wetting ability. Their pigment and dye carryng capacity is used for efficient color incorpotation. Furthermore, low shear is required when making suchdisppersions, offering optimum production efficiency. Proquinor´s identification for its urethane polyols is GARICIN followed by a number. ### GARICIN POLYOLS Garicins are hydroxyl terminated polyols and are used to formulate coatings with the following properties. High for 100% solids at low viscosities, outstanding water resistence, durability, superior color retention, high impact and abrasion resistence , high initial and retained gloss, abitlity to adhere to a variety of substrates, good resistence to alkalis and acids, lubricating oils, ozone, cold check and weathering. The coatings are characterized by na unusual combination of extreme hardness and flexibility. Uses for GARICIN polyol-based urethanes include coatings for buses, trucks and railways cars, aircraft finishes, marine and maintenance coatings (concrete and metal tanks, bridges, etc.) plastic parts and equipment housings as well as traditional uses such as wood and leather finishes. Urethane foams made with these GARICIN polyols are stronger than those made with castor oil. Because their hydroxyl content, a larger amount of polyglycols could be incorporated in foam formulations. The rigid urethane foams prepared with GARICIN polyols meet the best requiremens of density, compreensive strengh and dimensional stability. |  |
| GARICIN  | VISCOSIDADE VISCOSITY (CPS) 25° c | ÍNDICE DE ACIDEZ ACID VALUE | ÍNDICE DE HIDROXILA HIDROXYL VALUE | PESO ESPECÍFICO SPECIFIC WEIGHT (25° C) | COR GARDNER GARDNER COLOR | FUNCIONALIDADE FUNCIONALITY | USOS APPLICATION |
| 160 | 650 | 1,5 | 160 | 0,959 | 1 | 3 | Polióis para emprego predominante em tintas de maior elasticidade. Servem para sistemas de espuma estrutural Poliols for application predominantly in high elasticy paints. For use also in structural foam system |
| 160 A | 780 | 1,5 | 180 | 0,960 | 3 | 3 |  |
| 230 A | 750 | 1,5 | 230 | 0,972 | 4 | 3 | Polióis para formulação de espumas rígidas e semi-rígidas e tintas de cura rápida. Poliols for the manufacture of rigid and semi rigid foam and fast-cure paints |
| 310 A | 830 | 1 | 310 | 0,980 | 5 | 3 | Polióis para tintas de maior resistência e formulações de espuma rígida, semi flexível e estrutural Polyols for high resistance paints, and rigid, semi-flexible and structural foam formulations |
| 460 A | 850 | 1 | 460 | 0,985 | 5 | 3 |  |
| 510 A | 850 | 1 | 510 | 0,985 | 6 | 3 |  |

Edição 2/2003