|  | RESCON  #### Resinas Poliuretânicas |
| --- | --- |

As resinas RESCON 301 e RESCON 301-40 são produtos com excelentes resultados quando aplicados no tratamento de fissuras e trincas em superfícies de concreto ou blocos de concreto estruturado e em reservatórios de água. Por suas características como impermeabilidade, elasticidade, alongamento, excelente aderência ao substrato e diversas durezas, aplicam-se perfeitamente em lajes de concreto e no revestimento interno das adutoras de ferro fundido e aço carbono, como barreira anti-corrosiva e para tratamento de juntas de dilatação, ETA, ETE, ETDI, etc. Trata-se de produtos ATÓXICOS, o que permite o uso em reservatórios de águas potáveis, não contaminando a água transportada via adutora, redes de distribuição ou armazenada nos reservatórios. Devido à sua resistência a óleos, graxas, e derivados de petróleo têm aplicação satisfatória como impermeabilizante em pisos industriais e impermeabilizações técnicas em geral. CARACTERÍSTICAS; ESPECIFICAÇÃO - RESCON 301; ESPECIFICAÇÃO - RESCON 301 - 40. Tempo de Gel a 25C; 15 - 30 min; 30 - 45 min. Viscosidade da mistura 20 min; 6.000 - 9.000 cps; 2.500 - 8.000 cps. Dureza; 60 - 80 Shore A; 60 - 80 Shore A. Proporção Poliol / Prepolímero; 1 : 0,5; 1 : 0,43. Cura de trabalho; 24 h; 24 h. Polimerização total; De 7 a 10 dias; De 7 a 10 dias. Máxima temperatura de cura (ASTM D - 2471); 95 C máx.; 95 C máx.. Densidade (20°c) (ASTM D - 792); 1,0 - 1,1 g/cm³; 1,0 - 1,1 g/cm³. Viscosidade da mistura 25C (inicial); 550 - 750 cps; 550 - 750 cps. Absorção de água % (ASTM D - 570); 1,0%; 1,0%. Um dos principais diferenciais do sistema RESCON é a facilidade de sua aplicação, feita a frio, diferentemente dos produtos asfálticos ou betuminosos, não necessitando de aquecimento da mistura. Embora sua formulação possa ser adaptada à maioria dos equipamentos de aplicação usuais para este tipo de produto bicomponente, o seu grande emprego tem acontecido de forma simples, com uso de espátulas, pincéis ou rodos. Por serem isentos de solventes, os sistemas RESCON não liberam gases tóxicos prejudiciais ao aplicador Preparação simples da mistura Fácil aplicação Excelente acabamento EMBALAGEM: embalagens de alumínio, bi-componentes, com pesos variáveis, bombonas e tambores . MANUSEIO E ESTOCAGEM: Estocar em local seco, empilhamento máximo conforme descrito nas embalagens, em temperaturas não superiores a 40° Em temperaturas inferiores a 15° pode haver cristalização do prepolímero, que volta ao normal com a elevação da temperatura ambiente ou pelo aquecimento expontâneo durante o processo de polimerização. Nestes casos, pode haver alteração na cor do produto final. Validade 06 meses

Edição 2/2003