|  | RESINA GELEADA  |
| --- | --- |

| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Características | Especificação | Método de ensaio |
| Tempo de Gel a 25C | 20 - 30 min | ASTM D - 2471 |
| Viscosidade da mistura 20 min | 4.500 - 6.000 cps | ASTM D - 2669 |

| CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS |  |
| --- | --- |
| Proporção Poliol / Prepolímero | 1 : 0,095 |
| Máxima temperatura de cura (ASTM D - 2471) | < 45 C máx. |
| Densidade (20°c) (ASTM D - 792) | 1,0 - 1,2 g/cm³ |
| Absorção de água % (ASTM D - 570) | 1,0% |
| Resistividade Volumétrica (ASTM D-257) | > 10¹³ohms/cm |
| Resistência de Isolamento (ASTM D - 257) | >10¹3 ohms/cm |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Resina reentrável emborrachada de aspecto gelatinoso, com alta flexibilidade e aderência a diversos substratos. Apresenta boa cicatrização e vedação para bloqueio de umidade. Pode ser aplicada sobre qualquer tipo de superfície, amoldando-se perfeitamente. Não é recomendada a sua aplicação sobre superfície de plásticos de baixa densidade, devido à presença de plastificante na sua formulação . Não apresenta ataque a metais e sua catálise, bem como suas propriedades viscoelásticas podem ser controladas.

EMBALAGEM: embalagens de alumínio, bi-componentes, com pesos variáveis, podendo conter bico aplicador .

MANUSEIO E ESTOCAGEM: Estocar em local seco, empilhamento máximo conforme descrito nas caixas, em temperaturas não superiores a 40° Em temperaturas inferiores a 15° pode haver cristalização do prepolímero, que volta ao normal com a elevação da temperatura ambiente ou pelo aquecimento expontâneo durante o processo de polimerização. Nestes casos, pode haver alteração na cor do produto final. A embalagem, por sua concepção, garante manuseio seguro, sem o risco do contato com a massa reacional.

Edição 2/2003