|  | RESITEL®  Resinas Poliuretânicas BLOQUEIOS |
| --- | --- |

| SPECIFICAÇÕES (SPECIFICATIONS) | RESITEL® 001 | RESITEL® 003 | RESITEL® 003 ARD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bloqueio de Pressurização | Bloqueio de Pressurização | Bloqueio de Pressurização (baixa viscosidade) |
|  | Sempre na forma líquida, tem sua utilização nos bloqueios e pressurização de cabos telefônicos e no resinamento de circuitos eletrônicos. Apresentada na cor âmbar Indicado para cabos com revestimento em papel (CT-APL) | Diferencia-se da Resitel 001 por apresentar uma maior dureza e viscosidade menor, o que favorece a infiltração nos cabos de revestimento em plásticos . Tipo (CTP-APL) | Resina de baixa viscosidade para bloqueio de umidade e pressão, com aplicação por gravidade, para uso em copinhos de armários, cabeçotes e kit’s CBTP com tomada de pressão. |
| Proporção Poliol : Prepolímero.................................. Tempo de Gel a 25C (ASTM D - 2471)................... Tempo de cura .......................................................... Máxima temperatura de cura (ASTM D - 2471)......... Densidade (20C ) (ASTM D - 792)............................ Viscosidade da mistura (inicial) (ASTM D-2669)........ Dureza (ASTM D - 2240)............................................ Absorção de água % (ASTM D - 570 )...................... Resistividade Volumétrica (ASTM D-257).................. Constante dielétrica a 25C (ASTM D - 150)............ Fator de Dissipação (ASTM D - 150)......................... Resistência de Isolamento (ASTM D-257)................ | 1 : 0,4 10 – 45 min < 24 horas <80C 0,9 - 1,0 g/m³ 400 – 600 cps 50 – 90 Shore “A” 1,0% 10 12 ohms/cm 10 2 Hz 6.66 10 2 Hz 0.099 10 11 ohms | 1 : 0,50 20 - 40 min < 24 horas 80C máx. 0,9 - 1,0 g/cm³ 1000 - 1200 cps 60 – 85 Shore “A” 1,0% > 10 12 ohms/cm 10 6 Hz 10 4 Hz 10 15 ohms | 1 : 0,42 30 - 50 min <24 horas 80C máx. 0,9 - 1,0 g/cm³ 1000 – 1850 cps 40 – 85 Shore “A” 1,0% > 10 12 ohms/cm 10 6 Hz 10 4 Hz 10 15 ohms |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Os sistemas poliuretânicos GARICIN / PROQUICIN têm servido as áreas de telecomunicações, elétrico e eletrônicos por mais de quinze anos. A PROQUINOR oferece uma completa linha de sistemas poliuretânicos bi-coponentes especialmente designados para uso para bloqueio e encapsulação de componentes usados nestas indústrias. Estes sistemas consistem em dois componentes líquidos, o prepolímero PROQUICIN e o poliol GARICIN, que são facilmente misturados e curados em temperatura ambiente, produzindo elastômeros poliuretânicos de excelentes propriedades. Eles oferecem vantagens sobre os outros poliuretanos, baixa tensão até alta dureza, melhor repelência à umidade ( baixa permeabilidade aos vapores de umidadee absosção de água), melhor estabilidade hidrolítica, melhor absorção a sons e impactos, melhores propriedades de manuseio (baixa sensibilidade à umidade e conseqüentes gassing), baixa viscosidade, boas adesividade e resistência química e excelentes propriedades elétricas. Eles são únicos por suas propriedades de tensão de ruptura , baixa exotermia na cura e baixa retração, não afetando, assim, equipamentos sensíveis a pressão e temperaturas. Não são corrosivos ao cobre e são compatíveis com os materiais comumentes encontrados em aparelhos elétricos. As resinas RESITEL têm sido amplamente aceitas nas telecomunicações e indústrias eletro-eletrônicas. As aplicações mais freqüentes são: bloqueio de pressurização e emendas em cabos telefônicos, reguladores de voltagem, transformadores, cabos tamponados, cobertura de circuitos, sistemas de ignição transistorizada e absorventes de impacto |  |  |  |

Edição 2/2003

Bloqueio de Umidade em

Armário de distribuição

Bloqueio de Pressurização

Em cabos telefônicos

Peças e Partes