|  | RESITEL®  Resinas Poliuretânicas ###### REENTRÁVEIS |
| --- | --- |

| ESPECIFICAÇÕES | RESITEL® 002 | RESITEL® 004 |
| --- | --- | --- |
|  | Reentrável encapsulante | Reentrável encapsulante |
|  | Resina poliuretânica bicomponente, usada em resinamentos de emendas em cabos telefônicos e encapsulamento de conectores e circuitos que possam necessitar de reentrada posterior. Apresentada na cor âmbar. Indicada para cabos com revestimento de papel tipo (CT-APL) | Resina poliuretânica bicomponente, usada em resinamentos de emendas em cabos telefônicos e encapsulamento de conectores e circuitos que possam necessitar de reentrada posterior. Indicado para cabos geleados, emendas com conectores empregnados e revestimentos plásticos. |
| Proporção Poliol : Prepolímero.................................. Tempo de Gel a 25C (ASTM D - 2471)................... Tempo de cura .......................................................... Máxima temperatura de cura (ASTM D - 2471)......... Densidade (20C ) (ASTM D - 792)............................ Viscosidade da mistura (inicial) (ASTM D-2669)........ Absorção de água % (ASTM D - 570 )...................... Resistividade Volumétrica (ASTM D-257).................. Constante dielétrica a 25C (ASTM D - 150)............ Fator de Dissipação (ASTM D - 150)......................... Resistência de Isolamento (ASTM D-257)................ | 1 : 0,4 15 – 45 min < 24 horas < 80C 0,9 - 1,0 g/m³ 400 – 600 cps 1,0% 10 12 ohms/cm 10 2 Hz 6.66 10 2 Hz 0.099 10 11 ohms | 1 : 0,143 15 - 45 min < 24 horas < 60C 0,9 - 1,0 g/m³ 150 - 250 cps 1,0% 10 12 ohms/cm 10 2 Hz 6.66 10 2 Hz 0.099 10 11 ohms |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A Resina Resitel 004 é um produto poliuretânico bicomponente, à base de Ácido Ricinoleico e seus derivados. Sua obtenção é possível através do tratamento do ácido ricinoleico com alongadores de cadeia, modificadores da quantidade de hidroxila reativa na cadeia molecular, prepolimerização estável com isocianatos aromáticos, além do uso de catalisadores compatíveis e plastificantes. Sua formulação garante uma alta resistência a intempéries, baixa absorção de água e elevada resistência de isolação, bem como alta flexibilidade e baixo rasgamento. Não é recomendada a sua aplicação em temperaturas superiores a 80 ° C. A Resina Resitel 004 é comercializada comumente em embalagens de 200, 400, 600, 800, e 1000 gramas, embaladas à vacuo ou, ainda, à granel, em tambores e ou bombonas, sempre na forma líquida. Tem sua utilização nos resinamentos de emendas, ou quaisquer tipos de encapsulamento de conectores ou circuitos, que possam apresentar posterior necessidade de reentrada em locais específicos do resinamento, sem que seja necessária a retirada de toda a resina anteriormente aplicada. Para tanto, o tempo de gelificação, após a mistura, é rigorosamente calibrado quimicamente, de acordo com a necessidade do processo de aplicação. Para aplicação em emendas, é necessário o uso de um conjunto auxiliar que, além de fornecer todo o material necessário para a confecção do resinamento, até o enfaixamento, é acompanhado de um catálogo explicativo contendo uma tabela das quantidades de Resina a ser aplicada em cada tipo de cabo. O acabamento estrutural de uma emenda é feito com luvas de chumbo ou, atualmente, por mantas termo-contráteis, ou caixas plásticas de fechamento mecânico disponíveis no mercado. A Resina Resitel 004 tem apresentado excelente performance quando aplicada tanto em cabos do tipo CT-APL , com envoltório de papel quanto do tipo CTP-APL , envoltório plástico e também cabos do tipo FOAM SKIN, GELEADOS e conectores impregnados não havendo nenhuma reação com o gel nem a parte metálica dos componentes. |  |  |

Edição 2/2003